深圳市颖鑫有机硅有限公司

食品级硅胶色母物性说明

| 型 号 | 品 名 | 耐热（℃） | 耐光 等级 | 耐迁移等级 | 有机/ 无机 | FDA 标准 | 色 光 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #4101 | 朱红色 | 260 | 5 | 4.9 | 有机 | 〇 | 黄光红 |  |
| #4102 | 艳红色 | 300 | 8 | 5 | 有机 | 〇 | 中性红 |  |
| #4106 | 玫瑰红色 | 300 | 8 | 5 | 有机 | 〇 | 蓝光红 |  |
| #1407 | 艳红色 | 300 | 8 | 5 | 有机 | 〇 | 蓝光红 |  |
| #4109 | 洋红色 | 300 | 8 | 5 | 有机 | 〇 | 中性红 |  |
| #4141 | 荧光水红色 | 200 | 4 | 5 | 有机 | 〇 | 蓝光水红 |  |
| #4203 | 艳橙色 | 300 | 8 | 5 | 有机 | 〇 | 红光橙 |  |
| #4204 | 橙色 | 400 | 8 | 5 | 有机 | 〇 | 中性橙 |  |
| #4402 | 荧光橙色 | 200 | 4 | 5 | 有机 | 〇 | 黄光橙 |  |
| #420 | 柠檬黄色 | 400 | 8 | 5 | 有机 | 〇 | 中性黄 |  |
| #4303 | 嫩黄色 | 280 | 8 | 5 | 有机 | 〇 | 绿光黄 |  |
| #4334 | 耐热黄 | 300 | 8 | 5 | 有机 | 〇 | 红光黄 |  |
| #4335 | 中黄色 | 300 | 7 | 5 | 有机 | 〇 | 绿光黄 |  |
| #4337 | 金黄色 | 290 | 8 | 5 | 有机 | 〇 | 红光黄 |  |
| #4338 | 深黄色 | 290 | 8 | 5 | 有机 | 〇 | 红光黄 |  |
| #4342 | 荧光黄色 | 200 | 4 | 5 | 有机 | 〇 | 绿光黄 |  |
| #4400 | 绿色 | 300 | 8 | 5 | 有机 | 〇 | 蓝光绿 |  |
| #4401 | 艳绿色 | 300 | 8 | 5 | 有机 | 〇 | 黄光绿 |  |
| #4430 | 翠绿色 | 400 | 8 | 5 | 无机 | 〇 | 黄光绿 |  |
| #4508 | 蓝色 | 300 | 8 | 5 | 有机 | 〇 | 绿光蓝 |  |
| #4520 | 天蓝色 | 400 | 8 | 5 | 无机 | 〇 | 红光蓝 |  |
| #4521 | 深蓝色 | 400 | 8 | 5 | 无机 | 〇 | 绿光蓝 |  |
| #4601 | 咖啡色 | 400 | 8 | 5 | 无机 | 〇 | 中性 |  |
| #4701 | 紫红色 | 300 | 8 | 5 | 有机 | 〇 | 红光紫 |  |
| #4801 | 黑色 | 400 | 8 | 5 | 无机 | 〇 | 中性黑 |  |
| #4924 | 白色 | 400 | 8 | 5 | 无机 | 〇 | 蓝光白 |  |

备注：1、“〇”标记为符合FDA标准；

2、耐热：是指色母耐热的能力，数字越大耐热性越好.颜料分散在聚烯烃中做成三分之一的标准色，在注塑机中成型后停留5min. 以上耐热数据是参照EN12877-3测试方法和标准测得的。

3．耐光性：是指色母耐光的能力.将颜料分散于一定的介质中，制成试样，与《日晒牢度蓝色标准》样卡同时在规定的光源下，经一定时间的曝晒后，比较其变色的程度，以级表示，1级最差，8级最好。以上耐光性数据是参照GB/T1710-1979测试方法和标准测得的。

4.耐迁移性：是指色母耐迁移性的能力,迁移是指着色剂从制品内部迁移到制品表面或从一个制品透过界面迁到制品和溶剂中.以级表示,1级最差,5级最好.以上耐迁移性数据是参照EN14469-3测试方法和标准测得的。

5．以上说明仅供参考，特殊应用需试验为准。

深圳市颖鑫有机硅有限公司       地址：深圳市宝安区观澜街道牛湖大水田B区5栋

电话：0755-27119212            传真：0755-27987950

http://www.sz-yingxin.com       www.yingxinchina.cn